Ce devis peut-être applicable aux sections 07460 ou 07410.

1.  Généralités

  - RÉFÉRENCES

American  Society for Testing and Materials (ASTM)

.1 	ASTM B209-96 – Aluminium and Aluminium-Alloy Sheet and Plate.

.2	ASTM C481-94a – Laboratory Aging of Sandwich Constructions.

.3	ASTM E84-96a – Surface Burning Characteristics of Building Materials.

.4	ASTM E283-91 – rate of Air Leakage through Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors.

.5	ASTM E289-99 – Linear Thermal Expansion of Rigid Solids with Interferometry.

.6	ASTM E330-97e1 – Structural Performance of Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors.

.7	ASTM E331-00 – Water Penetration for exterior Windows, Curtain Walls, and Doors.

.8	ASTM D1781-76 – Climbing Drum Peel for Adhesives

.9	ASTM E380 – Structural Performance for exterior Windows, Curtain Walls, and Doors by Uniform Static Air Pressure Differrence.

.10	ASTM E381-01 Marco etch Testing Steel Bars, Billets, Blooms, and Forgings

American Architectural manufacturers Association (AAMA)

.11	AAMA 605.2-92 – Voluntary Specification for High performance organic Coatings on Architectural Extrusions and Panels.

.12	AAMA TIR-a11-96 – Maximum Allowable Deflection of Framing Systems for Building Cladding Components at Design wind Loads.

  - Critères de calcul et performance

.1 	Les panneaux d’aluminium composite doivent être installés de manière à permettre les mouvements de dilatation et de contraction thermique des composantes sans causer de contraintes excessives sur les dispositifs de fixation, ni causer de voilement des panneaux, ou toute autre détérioration.

.2	Les éléments doivent pouvoir supporter la charge statique et les charges positives et négatives dues aux vents conformément aux exigences du CNB et des règlements locaux pertinents.

.3	Les panneaux doivent être installés avec les solins de manière à assurer l’évacuation des eaux de condensation et de pluie vers l’extérieur ainsi que l’assèchement de l’ossature afin de prévenir toute moisissure selon le principe « mur écran de pluie ventillé ».

  - échantillon

.1	Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions générales.

.2	Soumettre (2) échantillons de 300mm X 300mm (12’’ X 12’’) des panneaux de la couleur prescrite.

.3	Soumettre les dessins d’atelier conformément aux Prescriptions des Conditions Générales.

.4	Les dessins doivent indiquer la couleur, le produit, les dimensions, les profils des éléments, les méthodes de fixation, les élévations des murs, les détails des fourrures métalliques et des solins, ainsi que des ouvrages connexes.

  - garantie

.1	immédiatement après la fin des travaux, remettre à l’Architecte les certificats de garantie du manufacturier de chacun des produits ainsi qu’une garantie de l’Entrepreneur attestant que les produits et l’installation sont garantis contre tout défaut pour une période d’un (1) an, à compter de la date d’acceptation définitive des travaux.

.2	Soumettre une Garantie écrite du manufacturier applicable sur les finis des panneaux.

10 ans sur les produits Thermolite™ ou Omega-Lite® avec un fini NQ20™

20 ans sur les produits Thermolite™ ou Omega-Lite® avec un fini Kynar 500®

à compter de la date d’acceptation définitive des travaux.

2.  Produits

2.1  matériel

.1	Panneaux : Panneaux d’aluminium composite munis de deux (2)

feuilles d’aluminium préfinis collées (bond test ASTM C481-A Cyclic Aging) à une âme en  polyalomère (CPA) formant un panneau d’une épaisseur total de 6mm (1/4’’) .

Feuille extérieure : Feuille d’aluminium lisse d’une épaisseur de .80mm (.032 ‘’) ASTM B209, préfinis Kynar 500®, PVDF fluoropolymère, AAMA 605.2, garantie 20 ans de couleur standard au choix de l’architecte.

Feuille d’endos : Feuille d’aluminium lisse d’une épaisseur de

33mm (.013 ‘’), ASTM B209, avec un substrat pour colles souples, avec pellicule de protection contre la saleté (voir colle testée et approuvée).

Produit acceptable : Panneaux Omega-Lite® distribués par

Alu-Composite Inc. 514.274.7223

.2	Moulure de transition : Joints d’aluminium plié, d’une épaisseur de .80mm (.032 ‘’) ASTM B209, préfinis Kynar 500®, PVDF fluoropolymère, AAMA 605.2, de couleur standard au choix de l’architecte.

.3	Solin et larmier : Aluminium d’une épaisseur de .80mm (.032 ‘’)

ASTM B209, préfinis Kynar 500®, PVDF fluoropolymère, AAMA

605.2, de couleur standard au choix de l’architecte.

.4	Ossature : Ossature pour panneaux en acier ASTM A924/A924M

préfinis avec un substrat pour colles souples avec pellicule de

protection pour saleté (voir colle tester et approuver).

.5	Sous-structure (si requis) : Sous-entremise en acier zingué Z-275 (G90),  ASTM 653M, de calibre approprié.

.5	Adhésif : Colle souple pour panneaux et ossature testée et approuvée par Alu-composite Inc.

Produits :

(  Sikaflex 512 VP: F06365 light grey ou F06493 blanc de Sika

Canada OU

(  Spectrem II  de la compagnie Tremco OU

(  Ultra Glaze SSG4000AC ou SilPruF LM SCS4000AC de la

compagnie GE OU

(  Dow Corning 795 de Dow Corning Corporation

3.  Exécution

3.1  inspection

.1	Inspecter la charpente existante signaler toute condition pouvant affecter l’installation des panneaux.

3.2  installation

.1	Fixer solidement la sous-structure à la charpente du bâtiment avec des vises appropriées et en quantité suffisante.

.2	Installer les solins et lamiers sur cale d’ajustement et sceller les emboutements.

.3	Fixer et enligner, sur cales d’épaisseur appropriée, les éléments d’ossature pour colle souple.  Conserver la pellicule protectrice jusqu’à la pose du panneau.

.4	Retirer la pellicule de protection de l’endos du panneau et de l’ossature et fixer les moulures d’aluminium et panneaux conformément aux instructions du manufacturier.

  - nettoyage

.1	Retirer la pellicule de protection sur la façade des panneaux.

.2	Nettoyer les panneaux sales et/ou tachés avec un détergent doux.

.3	Retoucher, s’il y a lieu, les égratignures avec la peinture appropriée.

.4	Conserver, en tout temps, un lieu de travail propre et libre de détritus.

FIN DE LA PRÉSENTE SECTION